## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Многоканальный эмиссионный спектрометр ДФС-71

Многоканальный эмиссионный спектрометр ДФС-71 – прибор нового поколения спектрометров серии ДФС, широко распространенных в России и СНГ. ДФС-71 предназначен для экспрессного спектрального анализа черных и цветных металлов на все легирующие элементы и примеси, включая серу, фосфор, углерод. Спектрометр обеспечивает выполнение норм точности и диапазонов измерения концентраций элементов в соответствии с ГОСТ 18895-97. Спектрометр ДФС-71 внесен в Государственный реестр средств измерений России, Белорусии, Казахстана. Оптическая система Оптическая система построена по схеме Пашена-Рунге с диаметром круга Роуланда 1 м. Для достижения пространственной стабильности спектра, все оптические элементы установлены на общей чугунной платформе. Корпус полихроматора термостатирован при температуре 37±0.5oС, что существенно повышает температурную стабильность прибора, снижает потребность в проведении профилирования и корректировки. Управление входной щелью при помощи шагового привода обеспечивает автоматическое профилирование спектра по всем аналитическим каналам одновременно для оптимальной настройки полихроматора. Выходные щели выполнены в виде щелевой маски, на которой прорезаны около 140 щелей. Тщательно подобранные спектральные линии, соответствующие этим щелям, позволяют решить практически любую аналитическую задачу. Использование щелевой маски в сравнении с отдельными щелями упрощает настройку полихроматора, добавление новых аналитических линий в процессе эксплуатации прибора выполняется быстрее и проще, позволяет использовать близко расположенные линии. Штатив Конструкция столика оптимизирована для уменьшения расхода аргона. Отсутствие верхнего кожуха и удобный механизм прижима позволяют анализировать образцы разной формы. Для тонких стержней и проволоки существуют специальные адаптеры. Процедура чистки разрядной камеры очень проста и не требует разборки с использованием инструмента. Замкнутая система водяного охлаждения устраняет влияние разогрева столика. Источник возбуждения спектра СПАРК-400 Является генератором низковольтного CRL-разряд в атмосфере аргона с цифровым управлением напряжением. Амплитуда и форма тока в разряде, а также частота следования разрядных импульсов могут изменяться в большом диапазоне. Благодаря этому источник обеспечивает анализ самых разнообразных металлов и сплавов, как черных, так и цветных. Управление всеми параметрами генератора от компьютера спектрометра обеспечивает: выбор оптимальных параметров разрядного контура и частоты импульсов; переключение режимов разряда в ходе одной экспозиции, возможно использование до 4 различных режимов, включая обжиг, в течение одного анализа; дополнительное обострение переднего фронта разрядного импульса; дополнительное укорачивание заднего фронта разрядного импульса; автоматическое задание параметров генератора при выборе аналитической программы. Все это повышает точность анализа и расширяет аналитические возможности спектрометра. Система регистрации КМС-2. Система регистрации обеспечивает управление узлами спектрометра, его проверку, измерение аналитических сигналов. В ней реализован метод спектроскопии с временным разрешением, который позволяет развернуть во времени каждый разряд и определить период оптимальной регистрации для каждого элемента. Начальное и конечное время интегрирования задается для каждого канала индивидуально с дискретностью 2 ms. Система регистрации обеспечивает широкий динамический диапазон (до 6 порядков). Все это позволяет: расширить диапазон измеряемых концентраций при одном и том же напряжении на ФЭУ, т.е. в рамках одной аналитической методики; уменьшить шумы, исключив интегрирование темнового тока ФЭУ между разрядами; улучшить чувствительность, точность и воспроизводимость анализа. Программное обеспечение. Спектрометр работает под управлением IBM-совместимого компьютера. Простое и удобное программное обеспечение WinQuant , ориентированное на работников заводских лабораторий, позволяет легко управлять прибором, проводить его градуировку, получать результаты измерений непосредственно в % концентрации. Технические характеристики Оптическая система: полихроматор по схеме Пашена-Рунге с диаметром круга Роуланда 1 м для черных металлов – герметичное, с продувкой аргоном или азотом, спектральный диапазон 178 – 420нм, решетка 2400 штр/мм для цветных металлов - не герметичное, с заполнением воздухом, спектральный диапазон 190 – 550нм, решетка 1800 штр/мм возможна установка дополнительных выходных щелей на линии 589нм(Na), 670нм (К), 766нм(Li). Столик образца: оптимизирован для минимального потребления аргона, позволяет анализировать образцы разных размеров и формы. Искровой источник: управление всеми режимами от компьютера. Напряжение в разрядном контуре - 300...850 В Емкость - 2...8 мкФ Индуктивность - 15...350 мкГн Частота - 50...400 Гц Характеристика Значение Диапазон измерения концентраций от 0,0001% до десятков % Относительная погрешность (в зависимости от концентрации), % 0,5 - 5 Время измерения, с от 10 до 40 Максимальное число выходных щелей, шт. 120 Максимальное число выходных каналов, шт. 36 Приемники излучения Фотоумножители фирмы HAMAMATSU, Япония Габариты спектрометра, мм 1800х550х760 Масса спектрометра, кг 350 Размещение спектрометра Напольное Требования к помещению: температура 15-25oС, скорость изменения не более ±5oС/час, относительная влажность < 80%. Требования к электропитанию: однофазная сеть 220 ±22V 50 Hz с защитным заземлением, потребление 2.5 kW. Требования к аргону: 99.995%. В комплект входит стенд очистки аргона.