## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Спектрометр МФС-8

Высокопроизводительный автоматизированный спектрометр МФС-8 предназначен для экспрессного спектрального анализа металлов и сплавов на легирующие элементы и примеси с выдачей результатов анализа в процентах концентрации на экране дисплея, принтере. Спектрометр широко применяется для сертификации металлопродукции и контроля технологических процессов в металлургии, машиностроении, в сертификационных центрах.

Спектрометр может быть использован для анализа:

чистых металлов: алюминия, меди, серебра, золота, свинца, никеля - на примеси;

цветных сплавов: алюминиевых, магниевых, титановых, медных, цинковых и др;

углеродистых и среднелегированных сталей и чугунов - на все легирующие элементы и примеси (кроме серы);

порошков: чистых материалов, оксидов, ферросплавов и шлаков;

технических растворов, сточных вод (с предварительным выпариванием);

смазочных масел, нефтепродуктов (с предварительным озолением);

руд, грунтов.

Технические характеристики:

Число одновременно анализируемых элементов - до 24.

Диапазон определяемых концентраций - от 0.0001% до десятков %.

Точность анализа: система полностью удовлетворяет требованиям ГОСТ-ов на спектральный анализ материалов:

ГОСТ 7727-81(сплавы алюминиевые),

ГОСТ 3221-85 (алюминий первичный),

ГОСТ 9716.2-79 (сплавы медно-цинковые),

ГОСТ 18895-97 (сталь) и т.д.

Длительность анализа одной пробы на все элементы - от 30сек до 2 мин. Производительность - сотни анализируемых проб в смену.

Полихроматор с вогнутой дифракционной решеткой.

Фокусное расстояние 1м.

Рабочий диапазон спектра с решеткой 1800 штр/мм 200 - 400 нм,

Обратная линейная дисперсия 0.55 нм/мм.

24 индивидуально настраиваемые выходные щели,

24 фотоумножителя.

Источник возбуждения спектра - универсальный генератор УГЭ-4:

дуга переменного тока 0.5 - 25 А,

дуга постоянного тока любой полярности 1 - 25 А,

низковольтная искра с частотой разрядных импульсов в сек 12,5 - 500,

высоковольтная искра с частотой разрядных импульсов в сек 100 - 400.

Универсальный штатив для различных способов введения проб в разряд.

Унифицированная система управления и регистрации:

Mалогабаритное электронно - регистрирующее устройство на базе одноплатного контроллера КМС-1 и универсального блока питания,

24 интегратора, электроника нового поколения,

IBM-совместимый компьютер и принтер по выбору Заказчика.

Программное обеспечение QUANT1:

Работа оператора в режиме диалога с компьютером. Автоматическое управление и контроль технического состояния системы.

Автоматическая обработка аналитических сигналов :

усреднение и оценка погрешности результатов измерений,

расчет оптимальных регрессионных моделей градуировочных характеристик, учет фона, учет разбавления основы и межэлементных влияний;

графическое представление градуировочных кривых, оценка погрешности градуировки;

автоматическая корректировка градуировки; расчет результатов анализа в единицах концентрации.

Практически неограниченное число аналитических программ, библиотека анализируемых марок сплавов, применяемых стандартных образцов, таблиц допустимых отклонений.

Архивы результатов анализа проб.

Автоматическое определение марки материала по результатам анализа.

Источники питания:

Трехфазная сеть переменного тока с заземленной нейтралью 380 В, 50 Гц - для генератора,

Однофазная сеть переменного тока 220 В, 50 Гц - для ЭРУ и ЭВМ

Потребляемая мощность - до 5 кВА для генератора, 1кВА -для ЭРУ и ЭВМ.

Масса всех составных частей 700 кг.